

**dura Platin SD Tufting Bahnenware**

Textiler Bodenbelag als Tuftingteppich EN 1307,

Einstufung EN 1307 **Klasse 32** (gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung),

Komfortbereich Klasse **LC 4**, luxuriös,

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 **max. 2 kV,**

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140  **28 dB,**

Schallabsorptionsgrad EN ISO 354, αw-Wert **0,20,**

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 in m2 K / W **0,15,**

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ H und für **Fußbodenheizung,**

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1,**

Oberflächengestaltung ISO 2424 **getuftet,** **1/10“** **Schlingenpol**

Gesamtdicke ISO 1765 **6,0 mm,**

Gesamtgewicht ISO 8543 **1.100 g/m²,**

Material der Nutzschicht ISO 2424 **100 % Polyamid, Solution- Dyed**

Rückenausrüstung ISO 2424 **mit textiler Zweitrücken**

Abmessungen EN 984 **Bahnenbreite 400 cm,**

auf vollflächig gespachtelten verlegereifen Untergrund gemäß VOB Teil C, DIN 18365, Abschnitt 3 rapportlos, in fachgerechter Ausführung verkleben. Einschließlich aller Materialien und Nebenarbeiten.

**Art der Nutzung** Geeignet für die Verlegung auf Treppen

Belag, Hersteller/Typ

**‘dura Platin SD‘** oder gleichwertig, jedoch unter Nachweis der Einhaltung vorgenannter Normen und Eigenschaften.

Belag, Hersteller/Typ

 '......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ **‘Dispersionsklebstoff für Tufting Bodenbeläge'** , der niedrigsten Emissionsklasse,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.